[image: image1.png]ALABA

Alavesa de Barnices, S.A.




ALAFINE® Hidro ext.   
WE-20x





Información técnica
Secc. 9
IT-0267/0
15-03-02
1/2

Descripción:
Barniz de acabado para exteriores, basado en resinas acrílicas filmógenas de bajo TG y excelente resistencia al exterior. 

Aplicación:
Pistola airless o airmix, con elementos que entran en contacto con el barniz inoxidables. 

Características técnicas generales

1.- Barniz líquido:

Apariencia:

Gel viscoso de color rosa pálido y olor característico. 

Viscosidad:

Gel tixotrópico
Propiedades  de secado

Al polvo
Al tacto
Repintable
Duro

15  min.
30  min.
1 ½ - 2 ½  horas
24  horas

Capa máxima:
Por aplicación: 300 gr./m2. 
Total: 700 gr./m2
Diluyente:
Listo para su uso. Si se precisa rebajar, añadir 5 – 10% de agua potable. 

Limpieza de 

utensilios:
Agua. Si el equipo de aplicación se emplea indistintamente para productos en base disolvente y base agua, se recomienda, una vez limpio el quipo con agua, lavar con Disolvente de limpieza DL-210 ó    DL-220, ya que éstos son miscibles con agua y ayudan a arrastrar los posibles restos de agua de limpieza. 

m.n.v.:


40 % ± 1

Rendimiento:

6 – 10 m2/lt.
2.- Película seca:

Poder de relleno:
Alto

Sobrebarnizado:
1 – 2 horas.

Transparencia:
Total.

Adherencia:

100%, sobre fondo de poliuretano. (Ensayo cuadrícula 1mm.2, 


según norma UNE 48.032) - película seca de 20 micras.

Resistencia a 

la elongación:
290%

Pérdida de brillo:
10%

(2.500 h, QUV-A test)

[image: image2.png]ALABA

Alavesa de Barnices, S.A.




ALAFINE® Hidro ext.   
WE-20x





Información técnica
      9
IT-0267/0
15-03-02
2/2

Elementos diferenciales:

· Pronta resistencia al agua:
Transcurridas 2 horas desde su aplicación, resiste la gota de agua sin cambio de color ni re-emulsión. 

· Facilidad de aplicación: Gracias a su estudiada reología, es posible la aplicación de capas consistentes a pistola sin descuelgue. 

· Rápido secado: Permite la aplicación de la segunda capa (sin lijado intermedio) entre 1-2 horas. 

· Excelente adherencia sobre cualquier tipo de substrato, incluyendo antiguos barnices al disolvente.

· No presenta problemas de removido, incluso con cortos intervalos de repintado.

· Excelente resistencia a las manchas de cemento. Aspecto muy relevante para el barnizado de ventanas de madera.

· Buenas resistencias químicas, comprobadas con limpiadores domésticos y agresivos estándar. 

· Bajo amarilleamiento, que permite su uso en maderas claras. 

· Posibilidad de aplicación hasta 0ºC. Al contrario que otros barnices hidrosolubles, se puede aplicar por debajo de 10º hasta un máximo de 0ºC, obteniéndose film continuo y transparente. 

· Fácil mantenimiento: No es preciso lijar para sobre-barnizar superficies antiguas. Simplemente, se debe limpiar la superficie con agua y aplicar de nuevo una mano de     WE-20x.

Recomendaciones de uso:

Proceso rápido en maderas duras (Teka – iroko). Aplicación de 2 a 3 manos sin lijado intermedio, respetando los intervalos de repintado de 120 a 180 gr./m2. Válido para maderas con poca tendencia a levantar repelo. Es opcional diluir la 1ª mano con 5 – 10% de agua potable. 

Proceso medio: Aplicación de 2-3 manos con lijado intermedio, dejando secar la 1ª mano para lijar al menos 6 horas. El lijado debe ser ligero, con taco flexible, exclusivamente para eliminar repelo de la madera.

Puede aplicarse sobre lasures, preferiblemente hidrosolubles. 

La aplicación debe realizarse con airless – airmix, con boquillas de 9 a 13. 

Debe evitarse le contacto con disolventes, ya que pueden provocar la gelificación del barniz.

Disponible en la siguiente escala de brillos:

· Alafine® hidro ext. Brillante
WE-209

· Alafine® hidro ext. Sat.

WE-205

· Alafine® hidro ext. mate

WE-201

Información preliminar sujeta a cambios (revisión 0)

